Ausschreibungsvorschlag für die Deckschicht

aus DIBO-Tennismehl 0/2

nach DIN 18035, Teil 5

#### 	Erdplanum

Das Erdplanum mit einem Pultdachgefälle von

mindestens 0,5 %, gemäß DIN 18035, Blatt 5, erstellen.

Das Gefälle darf sich höchstens über 40 m erstrecken.

............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. €

	Filterschicht

Filterschicht aus Frostschutz- (U 7) in 30 cm Stärke

liefern und fachgerecht einbauen. Verdichtung mit

einer AT 2.000 einschließlich eines Feinplanums.

............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. €

. alternativ

Filterschicht, bindemittelfrei, verdichtungsfähig gemäß

DIN 18035, nach Angaben des Bieters. Sonst wie Pos. 2

Material: ..........................................

............... qm                                                  .............. € / qm

	Tragschicht

Tragschicht, gemäß DIN 18035, Blatt 5, aus LAVALIT

Körnung 3/32, liefern und in einer Fertigstärke von

mindestens 100 mm (130 kg/qm) fachgerecht einbauen

und verdichten. Abweichungen von der Nennhöhe

dürfen  15 mm nicht übersteigen.

Bei der Prüfung der Ebenheit mit der 4 m Richtlatte darf die

Spaltweite bei Tennisfeldern nicht mehr als 10 mm betragen.

............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. €

###### 	Dynamische Schicht

Dynamische Schicht aus LAVALIT 0/16, gemäß

DIN 18035, Blatt 5, liefern und in einer Fertigstärke

von mindestens 60 mm (102 kg/qm) fachgerecht

einbauen und verdichten. Höhenabweichungen

dürfen nicht mehr als  5 mm und Spaltweiten nicht

mehr als 10 mm unter der 4 m Richtlatte betragen.

............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. €

. alternativ für Position 3 + 4

Dynamische Tragschicht aus LAVALIT 0/16,

gemäß DIN 18035, Blatt 5, liefern und in ca.

100 mm Stärke verdichtet (175 kg/qm),

fachgerecht einbauen und verdichten.

Ebenflächigkeit und Spaltweiten wie bei Pos. 4

............... qm                                                  .............. € / qm

	Deckschicht

Deckschicht aus DIBO - Tennismehl Körnung

0/2 nach DIN 18035, Blatt 5, in einer Fertigstärke

von 2,5 cm (40 kg/qm) liefern, fachgerecht einbauen

und verdichten. Die Deckschicht darf an keiner Stelle

20 mm unter- und 30 mm überschreiten. Das Planum

darf an keiner Stelle mehr als  5 mm von der Nenn-

höhe abweichen. Bei der Prüfung der Ebenheit mit

der 4 m Richtlatte darf die Spaltweite nicht größer

als 5 mm sein.

............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. €

Lieferant für DIBO - Tennismehl und Lavalit:

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

#### Poppenbütteler Bogen 44

#### 22399 Hamburg

#### Telefon: +(49) 40 / 608 729 0

#### Telefax: +(49) 40 / 608 729 29

#### Internet: www.dibo-hamburg.de

#### e-mail:    info@dibo-hamburg.de