## Ausschreibungsvorschlag für den Aufbau

## von wassergebundenen Decken

## mit PLAZADUR auf Geh- und Parkwegen

# Vorbemerkung:

Wassergebundene Gehwegbeläge sind rein mineralische, mehrschichtige Belagssysteme ohne Bindemittel.

Der nachstehend empfohlene Aufbauvorschlag setzt voraus, dass der vorhandene Untergrund bauseits geprüft wurde und in seiner Beschaffenheit  den Anforderungen der  DIN 18035, Teil 5, sowie den FLL Empfehlungen entspricht entspricht.

(  Erdplanum

Das Erdplanum  ist  als  ebene Fläche  mit einem  Mindestgefälle von 1 % herzustellen und standfest zu verdichten

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

Eventualposition:

### (  Filterschicht

Filterschicht aus frostsicherem Material, Körnung 0/32 mm (Gehalt an Bestandteilen d < 0,063 mm, höchstens 8 %) liefern und in einer Dicke von 10 cm (verdichteter Zustand) profilgerecht einbauen. Abweichungen von der Nennhöhe maximal +/- 20 mm, Ebenheit 20 mm/4-m-Latte.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(  Tragschicht

Mineralgemisch oder Schotter der Körnung 0/45 mm oder gleichwertiges Material liefern und in einer Dicke von mindestens 15 cm (verdichteter Zustand) einbauen und standfest verdichten. Im Regelfall sind alle Baustoffe geeignet, die den Güteanforderungen im Straßenbau entsprechen, sofern sie einen Wasserschluckwert von k > 0,1 cm/s aufweisen. Der Gehalt an Bestandteilen d < 0,063 mm darf höchstens 7 Gew.-% betragen. Die Oberfläche der Tragschicht ist als ebene Fläche auszubilden und mit Gefälle herzustellen.

Gefälle wie Pos. 1.

............... qm                                                    .............. € / qm                     ................. €

(  Dynamische Schicht

LAVALIT der Körnung 0/16 mm, mit Prüfzeugnis nach DIN 18035, Teil 5, frei Baustelle liefern und in feuchtem Zustand (Einbau-Wassergehalt = 0,5 – 0,7 Wpr)  in  einer  Dicke  von  mindestens 6 cm (verdichteter Zustand) gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und mit einer 1–2 to Walze, ggf. unter Wasserzugabe statisch verdichten. Ebenheit 10 mm/4-m-Latte, Gefälle wie Pos.1.

............... qm                                                    .............. € / qm                     ................. €

(  Deckschicht

Wassergebundene Deckschicht PLAZADUR, Farbe ........ der Körnung 0/5 mm oder 0/8 mm erdfeucht einbauen und statisch verdichten. Seitengefälle mindestens 1 %.

Dicke in verdichtetem  Zustand: Mindestens 4 cm. Wasserschluckwert nach DIN 18035  0,001 cm/s. Oberflächen-Scherfestigkeit nach DIN 18035 > 70 kN/m². Frostwiderstand nach DIN 4226  < 2,0 Gew. %.

............... qm                                                    .............. € / qm                     ................. €

Lieferant für PLAZADUR und LAVALIT:

#### BORETIUS Baustoffe GmbH & Co. KG

Poppenbütteler Bogen 44

### 22399 Hamburg

##### Telefon: +(49) 40 / 608 729 0

##### Telefax: +(49) 40 / 608 729 29

##### Internet: www.dibo-hamburg.de

##### e-mail:    info@dibo-hamburg.de