Ausschreibungsvorschlag für Tennisfelder

mit einer Deckschicht aus  geodur tennis

Tennisdecke nach DIN 18035, Teil 5

Vorbemerkung:

Der nachstehend empfohlene Aufbauvorschlag setzt

voraus, dass der vorhandene Untergrund bauseits

geprüft wurde und in seiner Beschaffenheit den

Anforderungen der DIN 18035, Teil 5 entspricht.

Bewässerungseinrichtungen nach DIN 18035, Teil 2,

und Entwässerungseinrichtungen nach DIN 18035,

Teil 3, sollten vorgesehen werden.

(	Erdplanum

Das Erdplanum ist als ebene Fläche mit einem

einseitigen Mindestgefälle von 0,8 % herzustellen.

Das Planum muss so eben sein, dass es einwandfrei

entwässert.

Abweichungen von der Nennhöhe maximal +/- 30 mm.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Filterschicht

Wenn Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des

Baugrundes der DIN 18035, Teil 5, Abschnitt 3.4.4

entsprechen (>2,0 x 10³ cm/s) kann eine Filterschicht

entfallen. Lehmfreien Frostschutzkies oder gleich-

wertiges Material (der Baustoff muss  frostbeständig

sein),  Gehalt  an  Bestandteilen  d < 0,063 mm,

höchstens 8 Gew.-%, liefern und in einer Dicke von

8 cm (verdichteter Zustand) einbauen und standfest

verdichten. Höhenlage, Gefälle und Ebenheit wie Pos. 1.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Tragschicht

Hartsteinschotter der Körnung 2/32 mm oder gleich-

wertiges Material liefern und in einer Dicke von

mindestens 10 cm (verdichteter Zustand) einbauen

und mit einer 2–5-to-Walze standfest verdichten.

Im Regelfall sind alle Baustoffe geeignet, die den

Güteanforderungen im Straßenbau entsprechen,

sofern sie einen Wasserschluckwert von k > 1,0 x 10² cm/s

aufweisen. Der Gehalt an Bestandteilen d > 0,063 mm

darf höchstens 8 Gew.-% betragen. Die Oberfläche der

Tragschicht ist als ebene Fläche auszubilden und mit

einem Gefälle (siehe Pos. 1) herzustellen. Abweichungen

von der Nennhöhe maximal +/- 15 mm, Ebenflächigkeit

20 mm / 4-m-Latte, Gefälle wie Pos. 1.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Dynamische Schicht

Lavalit der Körnung 0/16 mm mit Prüfzeugnis nach DIN

18035, Teil 5, frei Baustelle liefern und in feuchtem Zustand

(Einbauwassergehalt  =  0,5 - 0,7 Wpr)  in einer Dicke von

4 – 6 cm (verdichteter Zustand) gleichmäßig und profilgerecht

aufbringen und mit einer 1–2-to-Walze, ggf. unter Wasser-

zugabe, statisch verdichten.  Abweichungen von der Nennhöhe

+/- 5 mm.  Ebenflächigkeit 10 mm / 4-m-Latte, Gefälle wie Pos.1.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Deckschicht

geodur tennis (rot) Deckschichtmaterial der Körnung 0/2 mm,

RAL-güteüberwacht mit RAL-Regelprüfung auf Basis der DIN

18035, Teil 5 liefern und in trockenem Zustand in einer Dicke

von mindestens 2 cm (verdichteter Zustand) gleichmäßig und

profilgerecht aufbringen und mit einer Tennisplatzwalze - unter

Wasserzugabe – statisch verdichten.  Abweichungen von der

Nennhöhe +/- 5 mm. Ebenflächigkeit 5 mm / 4-m-Latte, Gefälle

wie Pos. 1. Erforderliches Seitengefälle: 0,8 %.

Nach Fertigstellung ist die Deckschicht zu walzen und je nach

Witterung zu wässern, bis eine uneingeschränkte Benutzung

möglich ist.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

Lieferant für geodur tennis und Lavalit :

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

#### Poppenbütteler Bogen 44

#### 22399  Hamburg

#### Telefon: 040/608 729 0

#### Telefax: 040/608 729 29

#### Internet: www.dibo-hamburg.de

#### e-mail:    info@dibo-hamburg.de